Opinia  techniczna

o możliwości przeprowadzenia remontu wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na bibliotekę gminną wraz z mieszkaniem w Rymaniu ul. Koszalińska 41 dz. nr 158.

Fundament- ławy kamienne spojone zaprawą wapienną, ściany fundamentowe części podpiwniczonej gr 52 cm murowane na zaprawie cemento-wapiennej z cegły pełnej -  bez uwag.

Strop nad podpiwniczeniem – stalowo – ceramiczny odcinkowy „typ „Kleina” lekki stan dobry lecz wymagający niezwłocznej konserwacji poprzez zabezpieczenie profili stalowych przed korozją oraz zabezpieczenia cegieł poprzez nałożenie warstwy tynków.

Ściany zewnętrzne – murowane z cegły  silikatowej na zaprawie cem.-wap. gr. 38 cm z pustką powietrzną, z zarysowaniami ukośnymi od 0,5 –3,0 mm (zinwentaryzowane na rys nr I1) – przypuszczalnie rysy powstały na skutek dopuszczenia do niekontrolowanej penetracji wody wewnątrz budynku co spowodowało ruchy podłoża i fundamentów. W opinii technicznej sporządzonej w r. 2004 przez p. Jana Kuzańskiego na zdjęciu uwidocznione jest odkrycie ścian fundamentowych do głębokości ław, oraz wylot rury spustowej deszczówki skierowanej do wykopu. W przypadku zalania tego wykopu mogło dojść do pogorszenia warunków pracy całego ustroju budowlanego. Dalsza analiza zdjęć uwidacznia pokrycie więźby dachowej dachówką cementową.  Zastąpienie tego pokrycia pokryciem arkuszowym z blachodachówki wywarło pozytywne oddziaływanie na konstrukcję budynku. (zmniejszenie obciążenia stałego z 0,6 kN/m2 do ok. 0,1 kN/m2). I mogło powstrzymać lub spowolnić proces destrukcji.

Ściany nośne wewnętrzne (podporowe i usztywniające)) -  murowane z cegły silikatowej gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej posiadają siatkę zarysowań będącą konsekwencją osiadania ścian zewnętrznych, u dołu ściany niewielkie rysy zwiększające z przyrostem wysokości rozwartość w skrajnym przypadku do 3-4 mm, zlokalizowane na złączeniach z ścianami zewnętrznymi  –  naprawę należy przeprowadzić po skuciu tynków stosując zaprawy tynkarskie do renowacji starych murów produkcji firmy np. Schomburg, a w przypadku rozwartości szczelin powyżej 2mm zastosować iniekcje z kompozytów chemicznych spajających mur.

Strop nad parterem - drewniany belkowy z tzw. „ślepym pułapem” wykonanym z mieszanki gliniano – trocinowej i pustek powietrznych -  brak możliwości bezpośredniej i pełnej oceny stanu technicznego. W trakcie prac naprawczych należy odsłonić strop do ewentualnego pobrania próbek drewna jak również do szczegółowego określenia sposobu naprawy. Zerwana wyrywkowo podsufitka pozwoliła na stwierdzenie następujących uszkodzeń: Zniszczenie belki stropowej o przekroju 18x24 cm z tytułu długotrwałego przecieku z kanalizacji którego konsekwencją jest kilkuletnie butwienie, oraz złamana belka stropowa w środku rozpiętości na sęku skrzydlaku przechodzącym przez 60 % przekroju. Odsłonięcie stropu posłuży jednocześnie do wymiany polepy glinianej gr. 8 cm i zastąpienie jej wełną mineralną  Pozwoli to na odciążenie budynku i polepszenia warunków jego pracy. W części kuchennej mieszkania dokonano wylewki betonowej podłoża na stropie. Po zdjęciu podsufitki projektant dokona dodatkowej oceny tej części stropu i zadecyduje o dalszym sposobie postępowania.

W przypadku konieczności wykonania wzmocnień lub napraw należy je wykonać w ścisłym porozumieniu z projektantem.

Ściany działowe –  murowane z cegły silikatowej 12 cm – bez uwag

Komin i kanały wentylacyjne – murowane z cegły pełnej ceramicznej wymagają rozbudowy. Partie kominów ponad dachem należy przemurować, tam gdzie nie jest to konieczne, ubytki spoin należy wypełnić zaprawą o wytrzymałości podobnej jak użyta w murze.

Konstrukcja nośna dachu – krokwiowa, stan ogólny  bardzo dobry;  starą więźbę i pokrycie wymieniono na nowe.

Dach – wentylowany ocieplany wełną mineralną pokrycie  arkuszami blachodachówki powlekanymi

Po dokonaniu analizy obciążeń elementów konstrukcji dachu nowym materiałem pokrywczym i wymianie polepy stwierdzam że, po zastosowaniu zaleceń dotyczących naprawy, stan techniczny nie stanowi przeciwwskazań do wykonania zamierzonego remontu i zmiany sposobu użytkowania.

Sporządził

mgr inż. Tadeusz Dyrla